Общество с ограниченной ответственностью

Научно-инновационный центр

«Древесно-полимерные композиты»

(Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015

№ РОСС RU.3748.04НАУ0 – 50000784003290.122015

Сертификат соответствия № СДССИЛ.RU.001.С1.А0032.010)

ОКПО 01537268, ОГРН 1155024007434, ИНН / КПП 5024158275 / 502401001

Адрес: 143443, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская, д. 59А.

тел. +7 495 256 12 26;  e-mail: info@wpc-research.ru; сайт: wpc-research.ru

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Научно-инновационный центр

Древесно-полимерные композиты»

_____________Г.В. Пресман

«05.09.2020 г.»

Заключение по циклическим испытаниям на ускоренное старение

изделий из древесно-полимерного композита

Наименование продукции: Террасная доска из древесно-полимерного композита.

Цель испытаний: определение прогнозируемого срока службы согласно договору № И-07/2022 от 07.06.2022г .

Заказчик: ООО «ТЕХНОМОДУЛЬ»

Дата поступления на испытание: 18.07.2022

Сведения о предоставленном материале: представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование продукции | Количество (штуки, м) | Описание | Дата передачи на испытания в лабораторию | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доска террасная камерная 146 х 28 | 1 х 1 м | цвет орех | 25.07.2022 | ДТ №1 25.07/22 орех. |

- Цель испытаний

Циклические испытания на ускоренное старение проводились с целью определения прогнозируемого срока службы террасной доски из ДПК в условиях атмосферных воздействий.

- Визуальный осмотр

Образец доски террасной камерной из ДПК 146 х 28 (ДТ №1 25.07/22 орех.) цвета орех, производства ООО «ТЕХНОМОДУЛЬ». Геометрия профиля в норме. Дефекты поверхности отсутствуют. Размеры сечения: 146 х 28 мм.

Рис.1 Образец доски камерная 146 х 28  (ДТ №1 25.07/22 орех.)

- Методика испытаний

Испытания проводились в соответствии с:

• ГОСТ Р 59555-2021, п. 6.18

Оценка внешнего вида покрытий в процессе испытаний проводилась в соответствии с:

- ГОСТ 9.407-2015 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».

- ГОСТ 9733.0-83 «Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям».

- ГОСТ ISO 105-А02-2013. Межгосударственный стандарт. Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски.

Оценка физико-механических характеристик материала:

• Определение плотности согласно ГОСТ Р 59555-2021, п. 6.10;

• Определение изменение прочности при изгибе согласно ГОСТ Р 59555-2021, п. 6.18.

- Испытательное оборудование

Таблица 2

| Аппаратура | Заводской номер | Документ о поверке (калибровке) |
| --- | --- | --- |
| Весы электронные ВК-300 | 021476 | Свидетельство о поверке № 254577 от 23.06.2021г. Выд. ООО «ВЕССЕРВИС» |
| Машина испытательная универсальная WDT-W 20 | 9253719938 | Сертификат о калибровке № В 18559-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Линейка металлическая 1000 мм по ГОСТ 427 - 75 | 1231 | Сертификат о калибровке № В 18532-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Термометр лабораторный ТЛ 2М | 02ГИ79 | Сертификат о калибровке № В 18537-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Штангенциркуль ШЦЦ-1 - 300-0,01 по ГОСТ 166 | 120845 | Свидетельство о поверке № С-АЦМ / 28-06-2021/73851044 От 28.06.2021г. Выд. ООО «АВТОПРОГРЕСС-М» |
| Термостат жидкостный UH 8 сер.ELN | 1268 | Протокол аттестации №18573 От 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Термогигрометрметр Testo 608-H1 | 41362700 | Сертификат о калибровке № А 18539-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Секундомер электронный «Интеграл С-01» | 150287 | Сертификат о калибровке № № В 18543-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Микрометр МК 0-25 | Е 201508067 | Сертификат о калибровке № В 18549-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 27111 | Протокол аттестации №18569 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Спектроколориметр Ci 4200 | 9028 | Свидетельство № СП 2414551, до 16.05.2020 г. |
| Блескомер REFO-3 | 1408 | Свидетельство № СГ1 2610741, до 16.05.2020г. |
| Камера испытательная световая Suntest XLS+ | 4013 | Аттестат № АТ 56, до 22.05.2023г. |
| Низкотемпературная камера VT-217 | 6881 | Аттестат № 48 до 16.05.2023 г. |
| Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-VG1 | 1284 | Аттестат № 51 до 16.05.2023 г. |

- Процедура проведения испытаний

Образцы помещают в камеру испытательную световую Suntest XLS+ и проводят экспонирование в течение 500 часов. В процессе проведения испытания проводили промежуточный контроль изменения цвета и блеска через 24, 100, 200, 400 ч. Режим испытания представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Температура воздуха на уровне расположения образцов, °С |
| --- | --- |
| 35±5 | 55±2 |

После завершения экспонирования в камере Suntest XLS+ приступают к циклическим климатическим испытаниям.

Процедура проведения циклических испытаний состоит из последовательного перемещения образцов в соответствии с заданным режимом испытаний. Цикл повторяют 20 раз. Последовательность перемещения образца приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Вид обработки | Температура, °С | Время выдержки, ч |
| --- | --- | --- |
| Выдержка в емкости с раствором 3% NaС1 | 22±2 | 1 |
| После выдержки образец промыть водой, поверхность промокнуть фильтровальной бумагой и сразу поместить в морозильную камеру. |  |  |
| Камера холода | минус(30±3) | 5 |
| Выдержка в воде | 22±2 | 1 |
| После выдержки поверхность образца промокнуть фильтровальной бумагой и поместить в термошкаф |  |  |
| Нагрев в термошкафу | 60±2 | 17 |

После завершения испытаний  проводят конечную оценку изменения цвета и блеска образцов (декоративных свойств) в сравнении с контрольным образцом.

- Результаты климатических испытаний

Изменение декоративных характеристик материала

Таблица 5

| Наименование показателя | Результаты осмотра |
| --- | --- |
|  | Состояние покрытия до проведения испытаний. |
| Цвет | орех |
| Вид поверхности | Тиснение |
| Продолжительность испытаний, часы | Состояние покрытия в процессе испытаний в камере испытательной световой Suntest XLS+ |
| 24 | Изменение цвета: Ц1 (ДЕср=1,7) Ступень по серой шкале — 4 Блеск без изменений Б0 |
| 100 | Изменение цвета: Ц2 (ДЕср=2,2) Ступень по серой шкале — (3-4) Блеск без изменений Б0 |
| 200 | Изменение цвета: ЦЗ (ДЕср=3,1) Ступень по серой шкале — 3 Блеск без изменений Б0 |
| 400 | Изменение цвета: ЦЗ (ДЕср=4,3) Ступень по серой шкале — (2-3) Изменение блеска Б1 |
| 500 | Изменение цвета: Ц4 (ДЕср=5,3) Ступень по серой шкале — (2-3) Изменение блеска Б2 |
| Продолжительность испытаний, циклы | Состояние покрытия в процессе циклических испытаний. |
| 20 | Ц3 (ΔЕ=6,1) Балл устойчивости окраски по серой шкале — (2-3) Изменение блеска Б2 |

Примечание:

Оценка изменения блеска покрытий:

• Б0 — изменения отсутствуют (0<Б<5%);

• Б1 - очень слабые т.е. едва различимые изменения (5<Б<20%);

• Б2 - слабые т.е. хорошо различимые изменения (20<Б<40%).

• Б3 - умеренные т.е. ясно видимые изменения (40<Б<60%).

Оценка изменения цвета покрытий:

• Ц0 - изменения отсутствуют ( 0<∆Е< 1);

• Ц1 - очень слабые, т. е. едва различимое изменение цвета (1<∆Е< 2);

• Ц2 -слабые, т. е. хорошо различимое изменение цвета (2<∆Е< 3);

• ЦЗ -умеренные, т. е. ясно видимое изменение цвета (3<∆Е< 5);

• Ц4 – значительные , т. е. сильно выраженное изменение цвета (5<∆Е< 10);

Пояснения к визуальной оценке изменения цвета покрытий по серой шкале:

|  |  | Таблица 6 |
| --- | --- | --- |
| Балл устойчивости Окраски по серой шкале (ГОСТ ISO 105-А02-2013) | Значение показателя цветового различия в единицах CIELab (∆Е) | Допуск в единицах CIELab |
| 5 | 0 | 0,2 |
| (4-5) | 0,8 | ±0,2 |
| 4 | 1,7 | ±0,3 |
| (3-4) | 2,5 | ±0,35 |
| 3 | 3,4 | ±0,4 |
| (2-3) | 4,8 | ±0,5 |
| 2 | 6,8 | ±0,6 |
| (1-2) | 9,6 | ±0,7 |
| 1 | 13,6 | ±1,0 |

Фото изменения внешнего вида образца после испытаний:

Контрольный образец                             После испытаний

Рис.2 Образец доски камерная 146 х 28  (ДТ №1 25.07/22 орех.)

После циклических испытаний на ускоренное старение

После оценки изменения декоративных свойств, определяют изменение массы и линейных размеров образца, а также изменение прочности при изгибе образца, прошедшего ускоренные климатические испытания. Результаты испытаний представлены в таблице 6.

Физико-механические характеристики материала

Таблица 7

| Показатели | Технические характеристики | значение |
| --- | --- | --- |
| Физико-механические характеристики материала | Плотность, кг/м3 | 1528 |
|  | Средняя прочность при изгибе, МПа | 39,7 |
| Изменение свойств материала после циклических испытаний на ускоренное старение | Изменение массы, % | -0,3 |
|  | Изменение длины, % | 0,01 |
|  | Изменение ширины, % | -0,08 |
|  | Изменение толщины, % | 0,02 |
|  | Плотность, кг/м3 | 1517 |
|  | Средняя прочность при изгибе, МПа | 38,3 |
|  | Потеря прочности при изгибе, % | 3,53 |

Примечание:

Прогнозируемый срок службы изделия более 10 лет, если потеря прочности при статическом изгибе не более 5 %;

Прогнозируемый срок службы изделия более 5 лет, если потеря прочности при статическом изгибе не более 10 %

Прогнозируемый срок службы изделия не менее 2-х лет, если потеря прочности при статическом изгибе не более 20 %

Выводы:

После проведения циклических испытаний на ускоренное старение образца доски террасной  камерной 146 х 28  (ДТ №1 25.07/22 орех.) производства ООО «ТЕХНОМОДУЛЬ» получены следующие результаты:

- Изменение цвета лицевой поверхности значительное. Изменение блеска в пределах нормы;

- На поверхности образца не обнаружено признаков деструкции полимера;

- Изменение массы и геометрических размеров материала находится в пределах нормы;

- Потеря прочности при изгибе не превышает 5 %, что соответствует прогнозируемому сроку службы в условиях атмосферных воздействий более 10 лет согласно ГОСТ Р 59555-2021, п. 6.18.

Специалист по испытаниям:                                                           А.Ю.Сёмочкин

Дата составления протокола:                                                                 05 сентября 2022 г.